|  | FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. NOTA PEMBELAJARAN (Learning Note) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME | G452-002-2:2018 LIGHT VEHICLE-REPAIR SERVICE |  |  |
| TAHAP / LEVEL | 2 |  |  |
| NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE | G452-002-2:2018-C01 VEHICLE WORKSHOP HOUSEKEEPING |  |  |
| NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT | - Identify Workshop Housekeeping Requirements - Prepare Workshop Housekeeping Setup - Perform Workshop Housekeeping Activities - Check Workshop Housekeeping Conformance - Prepare Workshop Periodic Report |  |  |
| NO. KOD / CODE NO. | G452-002-2:2018-C01/NP(1/5) | Muka Surat/Page: Drpd/ Of:: | 1 31 |

TAJUK:

Textile Disperse Dyeing – Penyediaan Bahan Pembantu dan Pewarna untuk Pencelupan Polyester

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini menerangkan secara komprehensif proses penyediaan bahan pembantu (auxiliary) dan pewarna (dyestuff) bagi kaedah disperse dyeing yang digunakan untuk pencelupan fabrik polyester. Ia merangkumi pengenalan kepada jenis fiber, jenis fabrik, parameter pembinaan fabrik, jenis pencelupan, jenis dan kegunaan pewarna, proses disperse dyeing, jenis bahan pembantu, bahan kimia asas, kaedah penyediaan pewarna, langkah berjaga-jaga semasa melarutkan pewarna, serta keperluan keselamatan, kesihatan dan persekitaran (HSE). Pengetahuan ini memastikan kualiti pencelupan yang sekata, tahan lama, dan mematuhi standard industri serta peraturan keselamatan.

PENERANGAN:

## Bab 1: Types of Fiber

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis serat (fiber) yang digunakan dalam industri tekstil.

- Menjelaskan ciri-ciri setiap jenis serat.

- Menentukan kesesuaian jenis serat dengan kaedah pencelupan yang betul, khususnya disperse dyeing.

- Memberikan contoh aplikasi serat dalam produk sebenar.

## 1. Definisi Fiber

Fiber ialah unit asas dalam pembuatan benang dan fabrik. Fiber boleh wujud secara semula jadi atau dihasilkan secara sintetik. Pemilihan jenis fiber mempengaruhi:

- Kaedah pencelupan yang digunakan.

- Kualiti penyerapan warna.

- Ketahanan warna terhadap pencucian, cahaya matahari dan geseran.

- Sifat akhir fabrik (kelembutan, kekuatan, daya regangan).

## 2. Kategori Utama Fiber

### A. Natural Fiber (Serat Semula Jadi)

Fiber yang dihasilkan daripada tumbuhan atau haiwan, dan boleh digunakan dengan pemprosesan minimum.

| Jenis Fiber | Sumber | Ciri Utama | Kesesuaian Pencelupan | Contoh Produk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotton (Kapas) | Biji pokok kapas | Penyerapan air tinggi, lembut, tahan panas | Sesuai untuk reactive dyeing | T-shirt, tuala, cadar |
| Wool (Bulu) | Bulu biri-biri/kambing | Hangat, elastik, penyerapan lembapan tinggi | Sesuai untuk acid dyeing | Sweater, kot musim sejuk |
| Rayon (Viscose) | Selulosa daripada kayu | Lembut, berkilau, menyerap lembapan | Sesuai untuk reactive dyeing | Gaun, kain batik |

Nota: Natural fiber umumnya mempunyai liang mikro yang membolehkan molekul pewarna larut air menyerap dengan mudah.

### B. Man-Made Fiber (Serat Buatan)

Fiber yang dihasilkan melalui proses kimia menggunakan bahan asli atau sintetik.

| Jenis Fiber | Asal Bahan | Ciri Utama | Kesesuaian Pencelupan | Contoh Produk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polyester | Petroleum & bahan kimia polimer | Penyerapan air rendah, sangat kuat, tahan kedut | Sesuai untuk disperse dyeing (suhu tinggi) | Tali pinggang keledar, fabrik sukan, kain langsir |
| Nylon (Poliamida) | Petroleum | Kuat, ringan, elastik, cepat kering | Sesuai untuk acid dyeing | Stokin, pakaian renang |
| Acrylic | Akrilonitril (petroleum) | Ringan, lembut seperti bulu | Sesuai untuk cationic dyeing | Sweater, selimut |

Contoh: Polyester digunakan untuk tali pinggang keledar kerana ketahanannya terhadap tegangan dan warna selepas proses disperse dyeing pada suhu tinggi.

## 3. Hubungan Jenis Fiber dengan Proses Disperse Dyeing

- Disperse dyeing direka khusus untuk serat hidrofobik seperti polyester yang tidak menyerap air secara semula jadi.

- Pewarna disperse mempunyai molekul kecil yang tidak larut air dan perlu disebarkan dalam bentuk zarah halus supaya dapat menembusi fiber polyester pada suhu tinggi (±130°C) dengan bantuan tekanan.

- Untuk fiber seperti cotton atau wool, proses disperse dyeing tidak sesuai kerana strukturnya memerlukan pewarna larut air (contohnya reactive dye atau acid dye).

## 4. Faktor Pemilihan Fiber untuk Produk Akhir

- Kekuatan Mekanikal – Polyester dipilih untuk aplikasi yang memerlukan daya tahan seperti tali pinggang keledar atau fabrik luar.

- Estetika – Rayon digunakan apabila kemasan berkilau dan lembut diperlukan.

- Ketahanan Warna – Polyester dengan disperse dyeing memberikan warna yang stabil terhadap cahaya matahari dan cucian berulang.

- Keselesaan – Cotton digunakan untuk pakaian kasual kerana menyerap peluh.

## 5. Rumusan

Pemahaman jenis fiber adalah asas penting sebelum memulakan proses penyediaan bahan pembantu dan pewarna. Pemilihan pewarna yang tepat berdasarkan jenis fiber memastikan:

- Hasil warna yang sekata.

- Ketahanan warna yang tinggi.

- Pengoptimuman kos bahan.

Bab 2: Types of Fabric

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis fabrik utama dalam industri tekstil.

- Membezakan struktur fabrik knitted dan woven.

- Menjelaskan pengaruh struktur fabrik terhadap penyerapan warna dan proses disperse dyeing.

- Memberikan contoh aplikasi fabrik mengikut jenisnya.

## 1. Definisi Fabrik

Fabrik ialah hasil gabungan benang yang membentuk permukaan tekstil melalui kaedah anyaman (woven) atau kaitan (knitted).
Ciri-ciri fabrik ditentukan oleh:

- Jenis fiber yang digunakan.

- Kaedah pembentukan fabrik.

- Kepadatan benang.

- Berat dan ketebalan fabrik.

## 2. Kategori Fabrik Mengikut Struktur

### A. Knitted Fabric (Fabrik Kait)

Fabrik yang dibentuk dengan mengait benang dalam gelung (loops) menggunakan mesin knitting. Fabrik ini mempunyai keanjalan tinggi kerana gelung boleh meregang.

#### 1. Circular Knit

- Dihasilkan menggunakan mesin circular knitting.

- Struktur tanpa sambungan (seamless tube).

- Ciri: Lembut, elastik, sesuai untuk pakaian kasual.

- Contoh Produk: T-shirt, pakaian sukan, pakaian tidur.

- Kelebihan dalam pencelupan: Mudah menyerap warna jika fiber sesuai (contoh: polyester untuk disperse dyeing).

#### 2. Warp Knit

- Dihasilkan menggunakan mesin warp knitting.

- Setiap jarum mengait benang berasingan pada arah menegak (warp).

- Ciri: Lebih stabil, kurang elastik berbanding circular knit.

- Contoh Produk: Fabrik jaring (mesh) untuk sukan, kain renda (lace).

- Nota: Sesuai untuk fabrik teknikal yang memerlukan bentuk kekal.

### B. Woven Fabric (Fabrik Tenunan)

Fabrik yang dibentuk dengan menganyam benang warp (menegak) dan weft (melintang) menggunakan mesin loom.

#### Ciri Umum:

- Stabil dan tidak mudah meregang.

- Permukaan rata dan kemasan lebih kemas.

- Ketumpatan benang mempengaruhi ketahanan dan berat fabrik.

#### Contoh Produk:

- Canvas – Kuat dan tebal, digunakan untuk beg, khemah, dan kasut.

- Denim – Diperbuat daripada kapas atau campuran poliester, digunakan untuk jeans.

- Plain Weave Cotton – Untuk pakaian kasual, cadar, dan pakaian kerja.

## 3. Pengaruh Struktur Fabrik terhadap Proses Disperse Dyeing

| Jenis Fabrik | Kesan terhadap Pencelupan | Nota Penting |
| --- | --- | --- |
| Knitted (Circular/Warp) | Serat mudah terbuka semasa pencelupan, warna lebih sekata jika kawalan suhu dan pH tepat. | Perlu kawalan regangan supaya bentuk tidak berubah. |
| Woven | Lebih padat, memerlukan masa lebih lama untuk pewarna menembusi. | Disperse dyeing sesuai untuk woven polyester yang digunakan dalam uniform atau fabrik hiasan. |

## 4. Faktor Pemilihan Fabrik untuk Produk Akhir

- Fungsi Produk – Woven sesuai untuk produk memerlukan bentuk kekal, knitted untuk pakaian kasual dan sukan.

- Ketahanan Warna – Polyester woven memerlukan disperse dyeing suhu tinggi untuk memastikan warna kekal.

- Kos & Estetika – Struktur fabrik mempengaruhi penggunaan pewarna dan bahan pembantu.

## 5. Rumusan

- Struktur fabrik menentukan kelancaran penyerapan warna dan kualiti akhir pencelupan.

- Dalam disperse dyeing, fabrik polyester sama ada knitted atau woven perlu dikawal dari segi suhu, pH, dan bahan pembantu untuk memastikan warna sekata dan tahan lama.

## Bab 3: Fabric Construction Parameters

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan maksud parameter pembinaan fabrik (fabric construction parameters).

- Mengenal pasti dan mengira parameter seperti kepadatan fabrik (fabric density), berat (GSM), dan lebar fabrik.

- Menghubungkan parameter fabrik dengan penggunaan pewarna, bahan pembantu, dan hasil pencelupan disperse dyeing.

## 1. Definisi Fabric Construction Parameters

Fabric construction parameters merujuk kepada ciri teknikal fabrik yang dibentuk oleh jenis fiber, cara fabrik dihasilkan (woven atau knitted), kepadatan benang, berat fabrik, dan lebarnya.
Parameter ini penting kerana ia:

- Menentukan jumlah pewarna dan bahan pembantu yang diperlukan.

- Mempengaruhi masa dan suhu pencelupan.

- Memberi kesan kepada ketahanan dan kualiti warna.

## 2. Fabric Density (Kepadatan Fabrik)

### A. Bilangan Benang per cm (Thread Count)

- Mengukur berapa banyak benang warp (menegak) dan weft (melintang) dalam setiap sentimeter atau inci.

- Contoh:
Fabrik 30 benang/cm (warp) dan 28 benang/cm (weft) mempunyai kepadatan yang tinggi → memerlukan masa lebih lama untuk penembusan pewarna.

Kesan kepada Pencelupan:

- Fabrik dengan kepadatan tinggi memerlukan kawalan masa dan suhu yang tepat supaya pewarna menembusi secara sekata.

- Fabrik berkepadatan rendah lebih cepat menyerap pewarna tetapi memerlukan kawalan untuk elak over-penetration (warna terlalu pekat atau tidak sekata).

### B. Berat Fabrik (GSM – Gram per Square Meter)

- GSM mengukur berat fabrik berdasarkan luas permukaan 1 meter persegi.

- Contoh:
Fabrik polyester woven dengan 200 GSM lebih tebal berbanding 120 GSM.

- Kesan kepada Pencelupan:

  - Fabrik berat memerlukan lebih banyak pewarna dan bahan pembantu.

  - Fabrik ringan memerlukan jumlah pewarna lebih rendah untuk mengelakkan pembaziran dan kesan warna tidak sekata.

Formula asas GSM:

GSM=Berat fabrik (g)Luas fabrik (m²)GSM = \frac{\text{Berat fabrik (g)}}{\text{Luas fabrik (m²)}}

## 3. Fabric Width (Lebar Fabrik)

- Lebar fabrik diukur dalam sentimeter (cm) atau inci (in).

- Lebar standard biasanya 90 cm, 150 cm, atau 180 cm.

- Contoh:
Fabrik 150 cm lebar dengan 200 GSM memerlukan jumlah larutan pencelupan lebih banyak berbanding fabrik 90 cm lebar pada GSM yang sama.

Kesan kepada Pencelupan:

- Lebar fabrik menentukan jumlah larutan pencelupan (liquor ratio) dalam mesin.

- Lebar lebih besar → isipadu larutan perlu disesuaikan supaya semua bahagian fabrik mendapat warna sekata.

## 4. Hubungan Parameter Fabrik dengan Disperse Dyeing

| Parameter | Kesan kepada Pencelupan Disperse | Tindakan Kawalan |
| --- | --- | --- |
| Thread Count | Lebih tinggi → penembusan pewarna lebih lambat | Tambah masa pencelupan atau suhu |
| GSM | Lebih tinggi → penggunaan pewarna & bahan pembantu meningkat | Sesuaikan kuantiti pewarna ikut resipi |
| Fabric Width | Lebar besar → memerlukan larutan lebih banyak | Laraskan liquor ratio dalam mesin |

## 5. Contoh Situasi

Sebuah kilang hendak mencelup fabrik polyester woven:

- Lebar: 150 cm

- GSM: 200

- Thread count: 35 benang/cm
Mereka perlu:

- Menyediakan liquor ratio mencukupi untuk lebar fabrik.

- Meningkatkan masa pencelupan untuk memastikan penembusan sekata.

- Menggunakan levelling agent untuk elak belang warna.

## 6. Rumusan

- Parameter fabrik sangat mempengaruhi strategi penyediaan pewarna dan bahan pembantu.

- Dalam disperse dyeing, pemahaman tepat tentang kepadatan, berat, dan lebar fabrik membantu memastikan kualiti warna sekata, tahan lama, dan kos pengeluaran terkawal.

## Bab 4: Types of Dyeing

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pelbagai jenis kaedah pencelupan dalam industri tekstil.

- Menjelaskan ciri dan kesesuaian setiap jenis pencelupan mengikut fiber dan fabrik.

- Menghubungkan pemilihan kaedah pencelupan dengan hasil warna, kos, dan ketahanan produk.

- Memberi contoh aplikasi sebenar setiap jenis pencelupan.

## 1. Definisi Dyeing

Pencelupan (dyeing) ialah proses memasukkan molekul pewarna ke dalam fiber, benang, atau fabrik supaya warna menjadi sebahagian daripada struktur tekstil.
Kaedah pencelupan dipilih berdasarkan:

- Jenis fiber

- Struktur fabrik

- Kesan warna yang diingini

- Kos dan masa proses

- Keperluan ketahanan warna (colour fastness)

## 2. Jenis-Jenis Pencelupan

### A. Reactive Dyeing

- Kesesuaian: Fiber semula jadi seperti kapas, linen, rayon.

- Ciri: Molekul pewarna membentuk ikatan kimia dengan fiber.

- Kelebihan: Ketahanan warna tinggi terhadap cucian.

- Contoh Produk: Pakaian kapas kasual, batik kapas.

### B. Disperse Dyeing

- Kesesuaian: Fiber sintetik hidrofobik seperti polyester, acetate.

- Ciri: Pewarna tidak larut air, digunakan dalam bentuk zarah halus yang disebar (dispersed) dalam air.

- Proses: Suhu tinggi ±130°C, tekanan tinggi, atau teknik thermosol.

- Kelebihan: Warna terang, tahan pudar akibat cahaya dan cucian.

- Contoh Produk: Uniform polyester, fabrik hiasan, tali pinggang keledar.

### C. Acid Dyeing

- Kesesuaian: Fiber protein seperti wool, sutera, dan nilon.

- Ciri: Gunakan pewarna larut air dalam larutan berasid (pH rendah).

- Kelebihan: Warna cerah dan mendalam.

- Contoh Produk: Selendang sutera, sweater wool.

### D. Mixed Composition Textile Dyeing

- Kesesuaian: Fabrik campuran seperti polyester/cotton, polyester/viscose.

- Ciri: Gunakan kombinasi dua jenis pewarna atau proses berperingkat.

- Kelebihan: Warna seimbang pada kedua-dua jenis fiber dalam fabrik.

- Contoh Produk: Uniform bercampuran polyester-kapas.

### E. Cationic Dyeing

- Kesesuaian: Acrylic, modacrylic.

- Ciri: Pewarna kationik (bahan bermuatan positif) menarik kepada fiber bermuatan negatif.

- Kelebihan: Warna cerah dan tahan pudar.

- Contoh Produk: Pakaian sejuk daripada acrylic.

### F. Yarn Dyeing

- Kesesuaian: Benang sebelum ditenun atau dikait.

- Ciri: Warna dimasukkan ke dalam benang, menghasilkan corak pada fabrik siap.

- Kelebihan: Warna konsisten dalam motif tenunan.

- Contoh Produk: Kain tartan, denim, kain songket.

## 3. Hubungan Jenis Pencelupan dengan Fiber

| Jenis Fiber | Pencelupan Sesuai |
| --- | --- |
| Cotton, Rayon | Reactive dyeing |
| Wool, Sutera | Acid dyeing |
| Polyester | Disperse dyeing |
| Acrylic | Cationic dyeing |
| Campuran Polyester/Cotton | Mixed composition textile dyeing |

## 4. Faktor Pemilihan Kaedah Pencelupan

- Jenis fiber – Memastikan pewarna sesuai secara kimia dan fizikal.

- Kesan warna – Contoh: Warna terang memerlukan disperse dye untuk polyester.

- Ketahanan warna – Uniform memerlukan kaedah dengan colour fastness tinggi.

- Kos & Masa – Thermosol disperse dyeing lebih cepat berbanding proses tekanan tinggi.

- Jenis Produk – Fesyen, teknikal, atau hiasan mempengaruhi pilihan kaedah.

## 5. Contoh Aplikasi dalam Industri

- Reactive dyeing: Batik kapas premium.

- Disperse dyeing: Jersey sukan polyester.

- Acid dyeing: Sutera eksklusif.

- Mixed composition: Uniform pejabat (poly-cotton blend).

- Cationic dyeing: Sweater acrylic.

- Yarn dyeing: Selimut tenun corak.

## 6. Rumusan

Pemahaman jenis-jenis pencelupan penting sebelum proses penyediaan auxiliary dan pewarna kerana ia menentukan:

- Jenis pewarna yang digunakan.

- Suhu, masa, dan pH proses.

- Kualiti akhir dan kos pengeluaran.

## Bab 5: Types and Uses of Dye

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pelbagai jenis pewarna yang digunakan dalam industri tekstil.

- Menjelaskan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan setiap jenis pewarna.

- Memadankan jenis pewarna dengan fiber dan kaedah pencelupan yang sesuai.

- Memberikan contoh penggunaan pewarna dalam produk sebenar.

## 1. Definisi Dye (Pewarna)

Pewarna ialah bahan kimia yang digunakan untuk memberikan warna pada fiber, benang, atau fabrik.
Keberkesanan pewarna bergantung pada:

- Keserasian dengan jenis fiber.

- Kaedah pencelupan yang digunakan.

- Keupayaan mengekalkan warna selepas pencucian, pendedahan cahaya, dan geseran.

## 2. Jenis-Jenis Pewarna dan Kegunaannya

### A. Reactive Dye

- Kesesuaian: Fiber semula jadi seperti kapas, linen, rayon.

- Ciri: Membentuk ikatan kovalen dengan molekul fiber.

- Kelebihan: Ketahanan warna tinggi terhadap cucian.

- Kekurangan: Tidak sesuai untuk fiber sintetik hidrofobik.

- Contoh Produk: T-shirt kapas, kain batik, cadar.

### B. Disperse Dye

- Kesesuaian: Fiber sintetik hidrofobik seperti polyester, acetate, nylon.

- Ciri: Tidak larut air, digunakan dalam bentuk serbuk halus yang disebarkan (dispersed) dalam larutan.

- Kelebihan: Memberikan warna terang dan tahan pudar akibat cahaya dan pencucian.

- Kekurangan: Perlu suhu tinggi dan kadang-kadang tekanan tinggi.

- Contoh Produk: Uniform polyester, pakaian sukan, fabrik automotif.

### C. Acid Dye

- Kesesuaian: Fiber protein seperti wool, sutera, dan juga nylon.

- Ciri: Larut dalam air, digunakan dalam keadaan berasid (pH rendah).

- Kelebihan: Menghasilkan warna yang cerah dan mendalam.

- Kekurangan: Kurang tahan terhadap pencucian berulang pada suhu tinggi.

- Contoh Produk: Selendang sutera, sweater wool.

### D. Cationic Dye (Basic Dye)

- Kesesuaian: Acrylic, modacrylic, beberapa jenis polyester yang diubahsuai.

- Ciri: Bermuatan positif dan menarik kepada fiber bermuatan negatif.

- Kelebihan: Warna terang, sesuai untuk fabrik hiasan.

- Kekurangan: Kurang tahan terhadap cahaya matahari berbanding disperse dye.

- Contoh Produk: Sweater acrylic, karpet.

### E. Vat Dye

- Kesesuaian: Cotton, linen, viscose.

- Ciri: Pewarna tidak larut yang dilarutkan sementara (solubilised) semasa pencelupan, kemudian dioksidakan untuk membentuk warna kekal.

- Kelebihan: Ketahanan warna sangat tinggi terhadap cahaya dan cucian.

- Kekurangan: Proses pencelupan lebih kompleks dan memerlukan bahan kimia tambahan.

- Contoh Produk: Denim (indigo), pakaian kerja kapas.

### F. Direct Dye

- Kesesuaian: Cotton, viscose, beberapa campuran serat semula jadi.

- Ciri: Larut dalam air dan boleh digunakan terus pada fiber tanpa bahan penetap yang kompleks.

- Kelebihan: Mudah digunakan, kos rendah.

- Kekurangan: Ketahanan warna rendah terhadap cucian.

- Contoh Produk: Fabrik kapas murah, pakaian fesyen sekali pakai.

## 3. Hubungan Jenis Pewarna dengan Fiber dan Kaedah Pencelupan

| Jenis Pewarna | Fiber Sesuai | Kaedah Pencelupan |
| --- | --- | --- |
| Reactive | Cotton, Linen, Rayon | Reactive dyeing |
| Disperse | Polyester, Acetate | Disperse dyeing |
| Acid | Wool, Sutera, Nylon | Acid dyeing |
| Cationic | Acrylic | Cationic dyeing |
| Vat | Cotton, Linen | Vat dyeing |
| Direct | Cotton, Viscose | Direct dyeing |

## 4. Contoh Aplikasi dalam Industri

- Disperse dye: Digunakan untuk mencelup fabrik polyester untuk pakaian sukan supaya tahan peluh dan sinaran UV.

- Reactive dye: Digunakan untuk pakaian kapas premium supaya warna tidak cepat pudar.

- Vat dye: Digunakan untuk jeans denim yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap cucian kasar.

## 5. Rumusan

- Setiap jenis pewarna mempunyai keserasian khusus dengan fiber dan kaedah pencelupan.

- Pemilihan pewarna yang betul memastikan warna sekata, tahan lama, dan kos pengeluaran terkawal.

- Dalam konteks Textile Disperse Dyeing, fokus utama adalah pada penggunaan disperse dye untuk serat sintetik seperti polyester.

## Bab 6: Disperse Dyeing

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep dan prinsip asas disperse dyeing.

- Mengenal pasti jenis fiber dan fabrik yang sesuai untuk proses ini.

- Menerangkan peralatan, suhu, masa, dan keadaan pencelupan yang diperlukan.

- Menghubungkan ciri proses ini dengan ketahanan dan kualiti warna akhir.

## 1. Definisi Disperse Dyeing

Disperse dyeing ialah proses pencelupan menggunakan pewarna disperse yang bersifat tidak larut air dan digunakan untuk fiber sintetik hidrofobik seperti polyester.
Pewarna ini perlu dipecahkan menjadi zarah mikro dan disebarkan (dispersed) secara sekata dalam larutan pencelupan supaya dapat menembusi fiber pada suhu dan tekanan tinggi.

## 2. Fiber dan Fabrik Sesuai

- Fiber: Polyester, acetate, triacetate, beberapa jenis nylon.

- Fabrik: Woven polyester, knitted polyester, campuran polyester/acetate.

- Aplikasi Industri:

  - Uniform

  - Pakaian sukan

  - Fabrik automotif

  - Langsir dan fabrik hiasan dalaman

## 3. Pewarna yang Digunakan

- Jenis: Disperse dye

- Ciri:

  - Saiz molekul kecil

  - Tidak larut air

  - Stabil pada suhu tinggi

  - Mempunyai daya tarikan fizikal (sublimation affinity) terhadap fiber sintetik

## 4. Kaedah Proses Disperse Dyeing

Terdapat beberapa kaedah utama:

### A. High Pressure High Temperature (HT-HP) Dyeing

- Menggunakan mesin high pressure dyeing machine.

- Suhu: ±130°C

- Masa: 30–60 minit

- Kelebihan: Penembusan pewarna maksimum, warna sekata.

- Kekurangan: Kos peralatan tinggi.

### B. Thermosol Dyeing

- Pewarna disapu (padding) pada fabrik kemudian dipanaskan pada suhu ±200°C selama 30–60 saat.

- Kelebihan: Proses pantas, sesuai untuk pengeluaran pukal.

- Kekurangan: Memerlukan kawalan suhu yang tepat untuk elak sublimation loss.

### C. Carrier Dyeing

- Menggunakan bahan carrier (pelarut organik) untuk membantu penembusan pewarna pada suhu lebih rendah (±100°C).

- Kelebihan: Boleh digunakan pada mesin pencelupan biasa.

- Kekurangan: Sesetengah carrier berbau kuat dan memerlukan kawalan HSE ketat.

## 5. Parameter Penting dalam Disperse Dyeing

| Parameter | Julat | Kesan Jika Tidak Terkawal |
| --- | --- | --- |
| Suhu | 120–135°C (HT) / ±200°C (Thermosol) | Warna tidak sekata, penembusan tidak lengkap |
| Masa | 30–60 minit (HT) / 30–60 saat (Thermosol) | Warna pudar atau tidak stabil |
| pH | 4.5–5.5 | Perubahan tona warna, penurunan ketahanan warna |
| Liquor Ratio | 1:10 – 1:20 | Pewarna berlebihan atau kekurangan pada fabrik |

## 6. Kelebihan Disperse Dyeing

- Warna cerah dan mendalam.

- Ketahanan tinggi terhadap cucian, cahaya, dan peluh.

- Sesuai untuk fabrik sintetik yang digunakan secara lasak.

## 7. Kekurangan Disperse Dyeing

- Memerlukan suhu dan tekanan tinggi.

- Kos tenaga dan peralatan lebih tinggi berbanding beberapa kaedah lain.

- Tidak sesuai untuk fiber semula jadi.

## 8. Contoh Aplikasi Industri

- Polyester woven uniform → menggunakan HT-HP disperse dyeing untuk memastikan warna tahan lama walaupun dibasuh berulang kali.

- Jersi sukan → menggunakan thermosol dyeing untuk pengeluaran pantas dan konsisten.

## 9. Rumusan

Disperse dyeing adalah kaedah utama untuk mencelup polyester dan fiber sintetik hidrofobik.
Kejayaan proses bergantung kepada kawalan suhu, masa, pH, dan penggunaan bahan pembantu yang betul untuk memastikan warna sekata, tahan lama, dan berkualiti tinggi.

## Bab 7: Types of Auxiliary for Disperse Dyeing

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis bahan pembantu (auxiliary) yang digunakan dalam proses disperse dyeing.

- Menjelaskan fungsi setiap bahan pembantu.

- Memadankan penggunaan bahan pembantu dengan masalah atau keperluan pencelupan.

- Mengaplikasikan bahan pembantu dengan kuantiti dan kaedah yang betul.

## 1. Definisi Auxiliary

Bahan pembantu (auxiliary) ialah bahan kimia tambahan selain pewarna yang digunakan dalam proses pencelupan untuk:

- Memastikan pewarna tersebar sekata.

- Mengawal kelajuan penyerapan pewarna.

- Mencegah kecacatan seperti belang warna (uneven shade), pembuihan, atau geseran berlebihan.

- Menstabilkan keadaan pH dan suhu sepanjang proses.

## 2. Jenis-Jenis Auxiliary untuk Disperse Dyeing

### A. Lubricant (Pelincir)

- Fungsi: Mengurangkan geseran antara fabrik dengan dinding mesin atau antara lapisan fabrik.

- Kesan jika tidak digunakan: Fabrik boleh mengalami kerosakan permukaan seperti pilling atau tanda lipatan (crease mark).

- Contoh: Minyak pelincir tekstil berasaskan silikon.

### B. Deformer (Anti-Buih)

- Fungsi: Mengelakkan pembentukan buih dalam larutan pencelupan.

- Kesan jika tidak digunakan: Buih boleh menyebabkan kawasan fabrik tidak terkena larutan pewarna sepenuhnya → menghasilkan tompokan warna.

- Contoh: Silicone-based defoamer atau mineral oil defoamer.

### C. Levelling Agent (Bahan Penyama Warna)

- Fungsi: Membantu pewarna tersebar secara sekata ke seluruh fabrik dan mengelakkan patchiness.

- Kesan jika tidak digunakan: Warna tidak sekata atau belang (streaking).

- Contoh: Anionic levelling agents atau non-ionic levelling agents.

### D. Dispersing Agent (Bahan Penyebar Pewarna)

- Fungsi: Menstabilkan zarah pewarna disperse dalam larutan supaya tidak bergumpal.

- Kesan jika tidak digunakan: Penggumpalan (agglomeration) pewarna → penembusan tidak sekata.

- Contoh: Lignin sulfonate, naphthalene sulfonate.

### E. Retarding Agent (Bahan Melambatkan Penyerapan)

- Fungsi: Mengawal kadar penyerapan pewarna ke dalam fiber supaya warna sekata.

- Kesan jika tidak digunakan: Penyerapan terlalu cepat di permukaan fabrik menyebabkan warna gelap di luar dan pucat di dalam (ring dyeing effect).

- Contoh: Specialty retarders untuk polyester.

### F. 3-in-1 Agent

- Fungsi: Gabungan levelling agent, dispersing agent, dan retarding agent dalam satu bahan.

- Kelebihan: Memudahkan proses, menjimatkan masa dan kos.

- Kegunaan: Sesuai untuk pengeluaran pukal di mana konsistensi warna penting.

## 3. Panduan Penggunaan Auxiliary

- Dos & Sukatan: Ikut arahan dye recipe yang disediakan oleh pengilang bahan kimia.

- Masa Penambahan: Sesetengah bahan perlu ditambah sebelum pewarna larut sepenuhnya, ada yang ditambah selepas suhu naik.

- Keserasian: Pastikan bahan pembantu sesuai dengan jenis pewarna dan fiber.

## 4. Contoh Situasi Industri

- Pencelupan polyester woven untuk uniform sekolah memerlukan levelling agent bagi mengelakkan belang warna akibat kepadatan benang tinggi.

- Pencelupan kain polyester knitted untuk jersi sukan menggunakan 3-in-1 agent untuk mempercepat proses dan mengurangkan risiko kecacatan warna.

## 5. Rumusan

Bahan pembantu memainkan peranan penting dalam memastikan kualiti pencelupan disperse dyeing berada pada tahap optimum.
Penggunaan yang tepat dari segi jenis, kuantiti, dan masa penambahan membantu mengelakkan kecacatan, meningkatkan ketahanan warna, dan menjimatkan kos operasi.

## Bab 8: Basic Chemicals for Disperse Dyeing

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti bahan kimia asas yang digunakan dalam proses disperse dyeing.

- Menjelaskan fungsi setiap bahan kimia terhadap kestabilan proses dan kualiti warna.

- Memahami kesan jika bahan kimia tidak digunakan atau tidak dikawal dengan betul.

- Mengaplikasikan kawalan pH dan suhu dengan bantuan bahan kimia yang sesuai.

## 1. Definisi Basic Chemicals

Bahan kimia asas (basic chemicals) dalam proses disperse dyeing ialah bahan tambahan yang digunakan untuk:

- Mengawal pH larutan pencelupan.

- Menstabilkan sifat pewarna sepanjang proses.

- Mengelakkan perubahan tona warna akibat perubahan kimia dalam larutan.

## 2. Jenis-Jenis Bahan Kimia Asas untuk Disperse Dyeing

### A. Acid (Asid)

- Jenis yang digunakan:

  - Asid asetik (acetic acid)

  - Asid formik (formic acid)

- Fungsi:

  - Mengawal pH larutan pencelupan (pH ideal sekitar 4.5–5.5).

  - Memastikan kestabilan pewarna dalam larutan.

  - Menghalang pembentukan noda warna yang tidak diingini.

- Kesan jika pH terlalu tinggi (>6):

  - Perubahan tona warna.

  - Penurunan ketahanan warna.

- Contoh Penggunaan:

  - Penambahan acetic acid semasa peringkat awal pencelupan untuk menstabilkan pH.

### B. pH Buffer (Bahan Penimbal pH)

- Fungsi:

  - Mengekalkan pH larutan pencelupan sepanjang proses walaupun berlaku perubahan suhu.

  - Mencegah perubahan pH mendadak akibat penyerapan pewarna.

- Contoh Bahan:

  - Campuran garam ammonium dengan asid lemah.

- Kesan jika tidak digunakan:

  - pH larutan tidak stabil → menghasilkan warna tidak sekata.

  - Risiko redeposition (pewarna yang keluar semula daripada fiber dan melekat pada kawasan lain).

## 3. Hubungan pH dengan Kualiti Warna

| pH | Kesan kepada Warna |
| --- | --- |
| <4 | Warna terlalu gelap atau tidak sekata akibat penyerapan pewarna terlalu cepat. |
| 4.5–5.5 | Warna optimum, sekata, dan tahan lama. |
| >6 | Warna pudar, tona berubah, dan ketahanan warna berkurang. |

## 4. Panduan Penggunaan Bahan Kimia Asas

- Pemeriksaan pH sebelum proses – Gunakan pH meter yang dikalibrasi.

- Penambahan berperingkat – Tambah asid secara beransur-ansur untuk elak kejutan pH (pH shock).

- Kawalan sepanjang proses – Periksa pH setiap 15–20 minit semasa pencelupan.

- Penyimpanan bahan kimia – Simpan di tempat kering, berventilasi, jauh dari cahaya matahari langsung.

## 5. Contoh Situasi Industri

- Semasa mencelup polyester woven untuk uniform sekolah, acetic acid digunakan untuk memastikan pH berada pada 4.8 sepanjang proses bagi mengekalkan warna biru tua yang konsisten.

- Dalam pencelupan polyester knitted untuk jersi sukan, pH buffer digunakan untuk mengelakkan pH naik ketika suhu mencapai 130°C.

## 6. Rumusan

Bahan kimia asas seperti asid dan pH buffer adalah faktor kritikal dalam memastikan warna disperse dyeing stabil, sekata, dan berkualiti tinggi.
Kawalan pH yang tepat mengelakkan kecacatan warna dan meningkatkan ketahanan produk terhadap cucian, cahaya, dan peluh.

## Bab 9: Dyestuff Preparation

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan langkah-langkah penyediaan pewarna (dyestuff) untuk proses disperse dyeing.

- Mengenal pasti peralatan dan bahan yang diperlukan.

- Menentukan suhu dan teknik pelarutan pewarna yang betul.

- Mengelakkan kesilapan yang boleh menjejaskan kualiti pencelupan.

## 1. Definisi Dyestuff Preparation

Dyestuff preparation ialah proses menyediakan pewarna dalam bentuk larutan atau penggantungan sebelum dimasukkan ke dalam larutan pencelupan.
Dalam disperse dyeing, pewarna digunakan dalam bentuk serbuk halus yang tidak larut air, jadi ia perlu disebarkan (dispersed) secara sekata menggunakan air panas dan agen pembantu sebelum dimasukkan ke dalam mesin pencelupan.

## 2. Peralatan Diperlukan

- Stirrer / Agitator: Untuk mengacau larutan supaya pewarna tersebar sekata.

- Dye Mixing Drum / Tangki Pencampur Pewarna: Tempat melarutkan pewarna dengan kawalan suhu.

- Measuring Beaker / Silinder Penyukat: Untuk mengukur kuantiti pewarna dan air.

- Termometer: Untuk memantau suhu pelarutan.

- Timbangan Digital: Untuk memastikan berat pewarna tepat mengikut resipi.

## 3. Langkah Penyediaan Dyestuff

- Rujuk Dye Recipe

  - Pastikan kuantiti pewarna tepat mengikut GSM, lebar fabrik, dan liquor ratio.

- Panaskan Air

  - Suhu pelarutan biasanya ±80°C untuk pewarna disperse.

- Masukkan Pewarna

  - Tambahkan serbuk pewarna sedikit demi sedikit sambil mengacau untuk mengelakkan penggumpalan (lumps).

- Gunakan Dispersing Agent

  - Tambahkan bahan penyebar untuk memastikan zarah pewarna kekal terampai dalam larutan.

- Kacau Secara Berterusan

  - Gunakan stirrer selama 10–15 minit sehingga larutan homogen (uniform dispersion).

- Tapis Larutan (Opsyenal)

  - Gunakan penapis halus untuk membuang gumpalan atau bendasing.

- Masukkan ke Mesin Pencelupan

  - Tuangkan larutan pewarna ke dalam mesin secara berperingkat atau mengikut arahan proses.

## 4. Parameter Penting

| Parameter | Julat Ideal | Kesan Jika Tidak Betul |
| --- | --- | --- |
| Suhu air pelarutan | ±80°C | Pewarna tidak larut sepenuhnya → tompokan warna |
| Masa kacauan | 10–15 min | Pewarna tidak homogen, penyerapan tidak sekata |
| Kuantiti dispersing agent | Mengikut resipi | Pewarna menggumpal atau mendap |

## 5. Contoh Situasi Industri

- Pencelupan jersi sukan polyester – Menggunakan 20g disperse dye larut dalam 1 liter air panas 80°C dengan 1g dispersing agent, dikacau selama 15 minit sebelum dimasukkan ke dalam mesin HT-HP.

- Pencelupan langsir polyester woven – Resipi memerlukan gabungan 3 warna disperse dye; setiap warna disediakan berasingan pada suhu 80°C sebelum dicampur.

## 6. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

- Serbuk pewarna bergumpal: Elakkan menambah semua serbuk sekaligus, masukkan sedikit demi sedikit.

- Warna tidak sekata: Pastikan larutan homogen dan kacauan mencukupi.

- Penggunaan air sejuk: Gunakan air panas untuk memecahkan zarah pewarna dengan berkesan.

## 7. Rumusan

Penyediaan dyestuff yang betul adalah asas kepada pencelupan yang berjaya.
Suhu pelarutan, masa kacauan, dan penggunaan bahan pembantu seperti dispersing agent mesti dikawal bagi memastikan warna sekata, tahan lama, dan bebas kecacatan.

## Bab 10: Precautionary Measures in Dissolving Dyestuff

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan langkah berjaga-jaga semasa melarutkan pewarna (dyestuff) untuk proses disperse dyeing.

- Mengenal pasti risiko keselamatan dan kecacatan kualiti yang boleh berlaku.

- Mengaplikasikan prosedur kerja selamat bagi memastikan larutan pewarna homogen dan bebas pencemaran.

## 1. Kepentingan Langkah Berjaga-jaga

Proses pelarutan pewarna memerlukan kawalan yang teliti kerana:

- Pewarna disperse tidak larut air secara semula jadi, hanya tersebar (dispersed) sebagai zarah halus.

- Suhu tinggi diperlukan (±80°C) yang berpotensi menyebabkan kecederaan.

- Kesalahan dalam pelarutan boleh menghasilkan warna tidak sekata, tompokan, atau perubahan tona.

## 2. Langkah Berjaga-jaga Semasa Pelarutan Pewarna

### A. Kawalan Teknik Pelarutan

- Gunakan air panas bersuhu ±80°C untuk memecahkan zarah pewarna dengan berkesan.

- Tambah serbuk pewarna sedikit demi sedikit sambil mengacau untuk mengelakkan penggumpalan (lumps).

- Kacau larutan secara berterusan selama 10–15 minit menggunakan stirrer untuk memastikan larutan homogen.

- Elakkan menuang pewarna terus ke dalam mesin pencelupan tanpa melalui proses pelarutan awal.

### B. Pencegahan Pencemaran

- Gunakan bekas dan alat kacau yang bersih dan bebas minyak.

- Tapis larutan pewarna menggunakan penapis halus sebelum dimasukkan ke dalam mesin bagi mengelakkan bendasing.

- Pastikan tiada serbuk pewarna yang melekat pada dinding bekas atau peralatan kerana ia boleh larut kemudian dan menimbulkan tompokan warna.

### C. Kawalan Kuantiti & Konsentrasi

- Ikut dye recipe dengan tepat; elakkan penambahan pewarna secara anggaran kerana ia akan mengubah tona warna.

- Pastikan jumlah dispersing agent mencukupi untuk mengekalkan zarah pewarna terampai dalam larutan.

- Elakkan penggunaan air berklorin tinggi kerana ia boleh mengganggu kestabilan pewarna.

### D. Keselamatan Diri

- Gunakan PPE seperti sarung tangan, pelindung mata, dan apron kalis haba.

- Elakkan penyedutan habuk pewarna – gunakan dust mask atau respirator jika perlu.

- Kendalikan air panas dengan berhati-hati untuk mengelakkan melecur.

## 3. Risiko Jika Langkah Berjaga-jaga Tidak Diikuti

| Risiko | Kesan |
| --- | --- |
| Pewarna bergumpal | Warna tidak sekata pada fabrik |
| Larutan tercemar | Tona warna berubah atau bercapuk |
| pH tidak terkawal | Perubahan warna dan penurunan ketahanan warna |
| Kecederaan haba | Melecur akibat air panas |
| Pendedahan bahan kimia | Iritasi kulit, mata, atau saluran pernafasan |

## 4. Contoh Situasi Industri

- Dalam pencelupan fabrik polyester woven, pekerja yang tidak menapis larutan pewarna mendapati hasil akhir mempunyai bintik-bintik warna gelap akibat ketulan pewarna tidak larut.

- Pencelupan jersi sukan gagal menghasilkan warna sekata kerana pewarna dituang terus ke dalam mesin tanpa pelarutan awal pada suhu yang betul.

## 5. Rumusan

Pelarutan pewarna adalah proses kritikal sebelum pencelupan.
Kawalan suhu, masa kacauan, kebersihan peralatan, dan pematuhan langkah keselamatan bukan sahaja melindungi pekerja, tetapi juga menjamin kualiti warna yang sekata, tahan lama, dan bebas kecacatan.

## Bab 11 HSE Requirements

### Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Memahami keperluan keselamatan, kesihatan, dan persekitaran (Health, Safety & Environment – HSE) dalam proses disperse dyeing.

- Mengaplikasikan langkah pencegahan bagi melindungi diri dan rakan sekerja.

- Mengurus penyimpanan, penggunaan, dan pelupusan bahan kimia dengan betul mengikut prosedur syarikat.

- Mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan keselamatan pekerjaan dan alam sekitar.

## 1. Kepentingan HSE dalam Disperse Dyeing

Proses disperse dyeing melibatkan:

- Suhu tinggi (hingga ±130°C untuk HT-HP dyeing).

- Bahan kimia seperti asid, dispersing agents, dan pewarna sintetik.

- Mesin bertekanan tinggi.

Tanpa kawalan HSE yang baik, risiko kecederaan, pencemaran, dan kerugian produk akan meningkat.

## 2. Keselamatan Diri (Personal Safety)

### A. Peralatan Perlindungan Diri (PPE)

- Sarung tangan tahan bahan kimia – Lindungi tangan daripada asid, bahan pembantu, dan pewarna.

- Pelindung mata (safety goggles) – Elakkan percikan larutan panas atau bahan kimia masuk ke mata.

- Apron / pakaian pelindung – Mengelakkan pewarna melekat pada pakaian dan kulit.

- Kasut keselamatan bertutup – Melindungi kaki daripada tumpahan panas.

- Topeng habuk / respirator – Mengelakkan sedutan debu pewarna.

### B. Amalan Selamat

- Jangan sentuh bahan kimia tanpa PPE.

- Gunakan alat pengangkat atau troli untuk mengelakkan kecederaan semasa mengangkat beban berat.

- Pastikan pekerja terlatih dalam penggunaan mesin pencelupan.

## 3. Keselamatan Tempat Kerja (Workplace Safety)

- Pengudaraan Baik – Elakkan pengumpulan wap bahan kimia atau haba berlebihan.

- Kebersihan Kawasan Kerja – Elakkan tumpahan pewarna atau bahan kimia yang boleh menyebabkan tergelincir.

- Pemeriksaan Mesin Berkala – Pastikan injap, termometer, dan sistem tekanan mesin berfungsi dengan baik.

- Tanda Amaran Keselamatan – Letakkan label “BAHAN KIMIA BERBAHAYA” pada stor kimia dan laluan masuk.

## 4. Pelupusan Sisa (Waste Management)

- Ikut prosedur pelupusan sisa syarikat dan peraturan tempatan seperti Environmental Quality Act 1974.

- Asingkan sisa pepejal (contoh: beg plastik pewarna) dan sisa cecair (larutan pencelupan terpakai).

- Neutralisasikan larutan berasid atau beralkali sebelum dilupuskan.

- Jangan buang sisa pewarna terus ke longkang atau sumber air.

## 5. Peraturan dan Standard Berkaitan

- OSHA 1994 – Occupational Safety and Health Act (Malaysia) untuk keselamatan pekerja.

- Environmental Quality Act 1974 – Peraturan kawalan pencemaran.

- Garis panduan dalaman syarikat seperti Standard Operating Procedure (SOP) HSE.

## 6. Contoh Situasi Industri

- Dalam pencelupan polyester woven, pekerja yang tidak memakai pelindung mata terkena percikan larutan panas dan mengalami kecederaan mata → insiden ini dapat dielakkan dengan penggunaan safety goggles.

- Sisa pewarna yang dibuang tanpa rawatan menyebabkan pencemaran sungai berdekatan → mengakibatkan syarikat dikenakan tindakan undang-undang.

## 7. Rumusan

Keperluan HSE adalah asas yang mesti dipatuhi dalam setiap operasi disperse dyeing.
Pemakaian PPE, kebersihan kawasan kerja, kawalan mesin, dan pengurusan sisa yang betul bukan sahaja melindungi pekerja, tetapi juga memastikan operasi berjalan lancar dan mematuhi undang-undang.

SESI PERSOALAN / KERJA KUMPULAN:

- Mengapa disperse dyeing hanya sesuai digunakan untuk fiber sintetik seperti polyester dan tidak untuk cotton?

- Apakah fungsi utama levelling agent dalam proses disperse dyeing dan apakah kesannya jika ia tidak digunakan?

- Mengapa kawalan pH pada julat 4.5–5.5 sangat penting dalam proses pencelupan menggunakan pewarna disperse?

RUJUKAN:

- Allen, R. L. M. (2001). Colour chemistry (2nd ed.). Springer Science & Business Media.

- Miles, L. W. C. (2003). Textile printing (2nd ed.). Society of Dyers and Colourists.

- Shore, J. (2002). Cellulosics dyeing. Society of Dyers and Colourists.

- Shore, J. (2007). Polyester dyeing. Society of Dyers and Colourists.

- Trotman, E. R. (1990). Dyeing and chemical technology of textile fibres (6th ed.). Charles Griffin & Company Limited.